РФА ТА ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЯ В СТВОРЕННІ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ

# ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Діюк Н.В. 1, Андріанова О.Б. 2, Біскулова С.О. 2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: nadia146nadia@gmail.com

2 Артлаб бюро науково-технічної експертизи, Киянівський провулок, 3-7, офіс 203

При встановленні дати написання картин та визначенні їх авторства широко використовуються аналітичні методи дослідження. Одними з найбільш інформативних та часто вживаних методів є РФА та ІЧ-спектроскопія. Аналіз картин з відомою датою написання дає можливість сформувати бази пігментів, що використовувалися в той чи інший час.

Метою нашої роботи було встановлення закономірностей змін в складі та співвідношенні компонентів пігментів на основі аналізу картин відомого авторства та з відомою датою написання. Для дослідження та порівняння були використані роботи Сагайдака Максима Михайловича: «Река Стрый» 2002 р. (1), «Оревчик. Настя на етюдах» 2009 р. (2), «Настя читает» 2013р (3). Частину результатів досліджень наведено в таблиці.

Таблиця. Результати досліджень білил методами РФА та ІЧ-спектроскопії

| № | Рік написання | Результати РФА |  | Характеристичні смуги, см-1 | Віднесення смуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Склад | Пігменти |  |  |
| 1. | 2002 | Zn (98,3%), домішки Cd Fe Mn Ti Cr Mg | Цинкові білила | 2922, 2853, 1738, на звороті 1739 (С=О), 1160, 1097, 724 | Олія |
|  |  |  |  | Менше за 500 | Цинкові білила |
| 2. | 2009 | Zn (73,3%), Ti (21,8%), Ca (4,5%), домішки Cu Sr Fe Pb Na | Цинково-титанові білила, крейда/гіпс, Zn/Ti=10/3 | 2918, 2850, 1739, 1715 пл., на звороті 1739, 1715 пл. (C=О), 1161, 1098, 604 інт. широка | Олія |
|  |  |  |  | Менше за 500 | Цинково-титанові білила |
| 3. | 2013 | Zn (69,9%), Ti (24,3%), Fe (4,7%), домішки Sr (0,5%) Mn Cu Pb Ba Se Co | Цинково-титанові білила, охра, Zn/Ti=10/3,5 | 2917, 2849, 1740, на звороті 1739 (С=О), 1162, 1096 | Олія |
|  |  |  |  | Менше за 700 | Цинково-титанові білила |

Встановлено, що в роботах українських художників (на прикладі Сагайдака М.М.) простежуються тенденції використання білил з пігментами на основі Zn або Ті з їх різним співвідношенням. Встановлено, що на початку ХХІ століття до складу білил та інших фарб почали додавати пігмент на основі Ті, чого не спостерігалось для білил більш ранніх періодів. Додатковим методом є аналіз ІЧ-спектрів в області 1740-1715 см-1, який дозволяє визначити ступінь старіння олії і віднести картину до того чи іншого періоду. Отже, аналіз пігментів, які входять до складу білил, та аналіз органічної складової дають змогу визначити період написання українських творів живопису.