Планарні вугільні електроди модифіковані CuO для визначення H2O2 та пірокатехіну

Мошковська П.А., Корній А.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; polinamoshkovska@gmail.com

Н2О2 можна визначати, як об’єкт в навколишньому середовищі, наприклад дощовій воді, в біологічних зразках: кров, сеча, а також, Н2О2 є продуктом каталітичної реакції ферментів класу оксидоредуктаз. Фенольні сполуки - це активні метаболіти рослин, які позитивно впливають на фізіологічні процеси в організмі людини. Переваги електрохімічних методів: висока чутливість, швидке детектування, стабільність сигналу. Планарні вугільні електроди з наночастинками вуглецю мають ряд переваг (nano-SPCE): простота використання, швидкий аналітичний відгук, компактність. Для покращення метрологічних характеристик поверхню електродів модифікують частинками, що мають електро-каталітичні властивості. Використання наночастинок CuO, як модифікаторів поверхні електродів, пов’язано з перевагами оксидів перехідних металів.

Метою роботи була розробка чутливого елементу вольтамперометричного сенсору, на основі nano-SPCE, модифікованого частинками CuO і плівкою SiO2 (nano-SPCE/CuO/SiO2). Структура частинок CuO досліджена методом СEM. Часточки мали форму кулі з середнім діаметром 80-100 нм та були рівномірно нанесені на поверхню електрода. Плівка SiO2 використовується задля утримання модифікатора CuO на поверхні nano-SPCE. Методика синтезу плівки SiO2 була розроблена раніше[1].

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| Фотографії отримані методом СЕМ, масштаб 20 µm (1)nano-SPCE;(2)nano-SPCE/CuO/SiO2 |  |

Електрод nano-SPCE/CuO/SiO2 досліджували методом ЦВА у PBS рН=8 в присутності та відсутності Н2О2 і пірокатехіну. Для nano-SPCE/CuO/SiO2 спостерігаються чіткі піки окиснення - відновлення Cu(II)/Cu(I) у PBS рН=8  при потенціалі EOx=-0,26В та ERed=-0,75В, за наявності Н2О2 пік відновлення значно зростає, що може свідчити про каталітичну природу даного піку, а пік окиснення не змінюється. На nano-SPCE електроді піки Н2О2 спостерігаються EOx=0,99В та ERed=-0,99В. Діапазон лінійності для nano-SPCE становить: 5,00×10-5-3,71×10-4М, а МВ: 3,00×10-5М.  Для nano-SPCE/CuO/SiO2, діапазон лінійності становить: 2,00×10-5-2,00×10-4М, а МВ: 2,00×10-5М. На nano-SPCE/CuO/SiO2 для піку відновлення 1×10-3 М Н2О2 не заважають 1×10-4 М аскорбінова кислота, сечовина та тіосечовина, ∆ = 2,00%, а на nano-SPCE ∆ = 26,00%. Для пірокатехіну на nano-SPCE при ERed=-0,19В діапазон лінійності становить: 5,00×10-5- 1,54×10-3М , а МВ: 3,00×10-5М. На nano-SPCE/CuO/SiO2 при ERed=-0,094В діапазон лінійності становить: 5,00×10-5-1,54×10-3, а МВ: 5,00×10-5М. Зроблено висновки про перспективність застосування nano-SPCE електродів, модифікованих часточками CuO та плівкою SiO2 для визначення Н2О2. Для пірокатехіну модифікування електроду не дає покращення за лінійним діапазоном, МВ та селективністю.

[1] Nadzhafova О., Etienne M., WalcariusA.Electrochem. Comm.2007, 9, 1189 – 1195