# РОЗРОБКА МЕТОДИКИ УТИЛІЗАЦІЇ ШЛАМОВИХ ВІДХОДІВ НА ВАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

Чорнобай В.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

18031, Черкаси, бул. Шевченка, 81; e-mail: chornobai_v@ex.ua

В ході технологічного процесу виробництва віскозної нитки на ВАТ "Черкаське хімволокно" в якості стабілізатора останньої, використовується розчин цинк сульфату, що був основним забруднювачем стічних вод даного підприємства. В результаті обробки стічних вод кальцій гідроксидом утворилося понад 700 тис. тонн шламу, що містить в собі значну кількість цинку та кальцію.

Переробка цих відвалів дозволить розв'язати двоєдину задачу - усунути екологічну проблему і одержати дешеву концентровану  сировину для виробництва цінного металу - цинку. Власне в цьому і полягає актуальність даної роботи.

Установивши в ході попередніх досліджень елементний та фазовий склад шламів, поставили собі за мету розробити методику вилучення із суміші та використання з народногосподарською метою двох основних компонентів суміші, а саме кальцію і цинку.

До усередненого зразка шламу масою 500 г додавали 200 мл 20% розчину ортофосфатної кислоти. Суміш інтенсивно перемішували подовж 3-4 хв. у високооборотному міксері і відокремлювали елюат від осаду шляхом центрифугування (3000 об/хв.). Отримані в такий спосіб елюат і сухий залишок досліджували методом рентгенівської флуоресцентної спектроскопії.

Аналіз одержаних РФС-грам вказує на те, що дією ортофосфорної кислоти на шлам у розчинний стан вдається перевести майже увесь кальцій, що міститься у шламі. В елюаті кальцій перебуває у формі гідро- та дигідрофосфатів, що по суті представляють собою суміш суперфосфату та преципітату. Шляхом випаровування елюату та грануляції продукції можна отримати цінне мінеральне добриво, яке не забруднене сторонніми компонентами.

РФС-грама твердого залишку, що одержаний у результаті обробки 20% розчином ортофосфатної кислоти, вказує на високий вміст цинку та помітні кількості кальцію та заліза. З огляду на високу вартість цинку та відсутність значних запасів цинку в Україні доцільно вилучити цинк із сухого залишку. З цією метою в якості розчинника застосували 40% розчин сульфатної кислоти.

До загальної маси сухого залишку додали 200 мл зазначеного розчину сульфатної кислоти. Суміш також піддали інтенсивному перемішуванню у високооборотному міксері подовж 3-4 хв та відцентрифугували.

Рентгенофлюорисцентна спектограма елюату, вказує на високий вміст цинку в розчині на відміну від фосфатної витяжки. З огляду на кисле середовище в системі, цинк у ній перебуває у вигляді цинк сульфату. Такий фазовий стан цинку дає можливість виділити його із системи шляхом електрохімічного осадження.