# Молекулярно імпринтовані полімери, модифіковані іонними рідинами для вилучення та визначення органічних забруднювачів У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

О.Р. Зосимчук, В.М. Левчик, Н.Г. Кобилінська

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; alex4658@ukr.net

В останні роки забруднення водних об'єктів органічними забруднювачами, в тому числі й антибіотиками, та їх постійна присутність у продуктах харчування та питній воді, спонукала до рішення цієї проблеми. Перспективними для моніторингу органічних забруднювачів у різних матрицях є молекулярно імпринтовані полімери (МІП), які отримують співполімеризацією функціонального і зшиваючого мономерів в присутності темплату, яким виступає забруднювач. Далі темплат вимивають, а в полімерній 3D матриці залишаються центри зв’язування, які схожі на форму і розмір молекул аналіту. Внаслідок чого МІП мають молекулярну пам’ять по відношенню до цільового органічного забруднювача, а завдяки високому ступеню зшивання є жорсткими і стабільними.

Метою роботи було на основі нових одержаних МІП різної гідрофобності, модифікованих іонними рідинами (ІР), розробити твердофазні екстрагенти для селективного сорбційного концентрування слідових кількостей органічних забруднювачів, на прикладі метиленового синього (МС) та антибактеріальних препаратів(левоміцетину, тетрацикліну і т.д.) з водних розчинів:

МІП

Синтезовано МІП з використанням гідроксиетил-(MIP-HEMA) та метилметакрилату (MIP-MMK) як функціональних мономерів та ряду іонних рідин (ІР), як селективних агентів до органічних забруднювачів.

Одержані матеріали охарактеризовані методами скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, низькотемпературної ад/десорбції азоту та термографічного аналізу. Показано, що МІП характеризуються розвиненою питомою площею поверхні до 480 м2/г та розміром пор до 10 нм. Адсорбційні властивості одержаних полімерних матеріалів тестували за допомогою метиленового синього (МС) в інтервалі рН від 2 до 8. При збільшенні наважки зразку ступінь вилучення МС покращувався, але при надлишковій кількості - сорбція погіршувалась за рахунок агрегації частинок та зменшення кількості центрів сорбції. Адорбційна ємність досліджених адсорбентів по відношенні до МС зменшується з 257,1 мг/г до 179,6 мг/г при наважці 50 мг в нейтральному розчині після чого стає постійною. Зразки МІП, що проявили найліпші адсорбційні властивості використані для вилучення та визначення суміші антибактеріальни препаратів різного ґенезу в статичному режимі.