СИНТЕЗ ДИРОДІЄВИХ(ІІ) КОМПЛЕКСІВ З ФЕРОЦЕНОВИМИ ЛІГАНДАМИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Ружило І.М.1,2, Лабанде А.2, Пивоваренко В.Г.1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2 LCC, CNRS & Université de Toulouse (UPS, INP) 
31400, France, Toulouse, route de Narbonne, 205;

illia.ruzhylo@gmail.com

Диродієві(ІІ) комплекси зі структурою типу «гребного колеса» знайшли широке застосування в галузі метало-нітренових та метало-карбенових реакцій, таких як азиридування, циклопропанування, трансформації ілідів, крос-сполучення та С-Н амінування [].

Введений фероценовий фрагмент в окисненій формі внаслідок електронного реле може посприяти генерації проміжного RhII-RhIII комплексу, який є ключовим каталітичним інтермедіатом в С-Н амінуванні, яке відбувається за механізмом PCET (proton coupled electron transfer) [].

Метою даної роботи є синтез серії гетеролігандних комплексів 1-4, що містять різні за електронною природою фероценові фрагменти, та дослідження їх редокс властивостей.

Схема 1. Синтез сполук 1-4.

Синтез згаданих комплексів було успішно здійснено за наведеною вище схемою 1.  Ключовий етапом є заміщення в комплексі Rh2(OAc)3(tfa)  лабільної трифтороацетатної групи на залишок фероценової кислоти. Дослідження електрохімічної поведінки методами квадратно-хвильової та циклічної вольтамперометрії (рис. 1) показало, що  комплекси 1-4  зазнають двох оборотних окисно-відновних реакцій, що є однією з основних вимог для їх потенційного застосування у каталізі [2].

# Footnotes

Gouany, F.G. Catalysts. 2017, 7(11). 347.

Kornecki, K.P., Berry, J.F. Chem.: Eur. J. 2011, 17(21), 5827-5832.

# Text boxes

Рис. 1. Циклічна вольтамперометрія сполук 1-4 на

Pt мікроелектроді, 1 mM розчин в дихлорометані.