Апконвертуючі наночастинки для трекінгу ліпідних доменів на клітинній мембрані

Шекера М. О.1,2, Пшибілла Ф.2, Мелі І.2, Гордієнко О. В.1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2 University of Strasbourg, 67081, 4 Rue Blaise Pascal, Strasbourg, France

jfiekd@gmail.com

Ліпідні домени (ліпідні рафти) являють собою високовпорядковану частину клітинної мембрани з особливими фізичними та біохімічними властивостями та викликають неабиякий інтерес у дослідників. Згідно з останніми дослідженнями, ліпідні домени беруть участь у таких життєво важливих процесах як імунний сигналінг та взаємодія хазяїн-патоген, а також суттєво впливають на розвиток онкологічних та серцево-судинних хвороб. У цій роботі зроблено перші спроби оптимізації такого унікального інструменту як лантаноїд-вмісні апконвертуючі наночастинки для вивчення вищезгаданих ліпідних доменів. Унікальність апконвертуючих наночастинок полягає у здатності трансформувати  падаюче низькоенегретичне ІЧ-світло, випромінюючи стабільний, високоінтенсивний та неблимаючий флуоресцентний сигнал у видимому діапазоні.

Із застосуванням підходів біофізики та біоорганічної хімії була розроблена модель флуоресцентної мітки, що використовуватиме ядро з апконвертуючої наночастинки у якості емітера, вкрите амфіфільним біотинованим полімером та зв’язане авідиновим лінкером зі специфічним протеїном, що виконує роль якоря, зв’язуючись із молекулами ліпідного рафту. Були проведені дослідження з розробки та оптимізації процедури синтезу біотинованого полімеру, полімерного покриття та очистки,  вивчення стабільності ключових властивостей наночастинок (оптичні, хімічні, фізичні) у різних умовах, розробка методу добудови авідинового лінкеру, а також проведення поверхневих органічних реакцій на наночастинках з метою впливу на специфічність зв’язування з мішенню.

Таким чином відкривається альтернативний шлях для досліджень ліпідних рафтів, який дозволяє отримати інформацію щодо їх динаміки, композиції та механізмів функціонування.