# СИНІЙ рН-ЧУТЛИВИЙ ЛЮМІНОФОР НА ОСНОВІ НАНОТОЧОК

Діюк Н.В., Задерко О.М., Лісняк В.В., Кеда Т.Є.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: nvdiyuk@gmail.com

Вуглецеві наноточки – наноматеріали, що зайняли свою нішу серед вже відомих матеріалів, і є перспективними для застосування у каталізі, оптиці, сенсорних системах, а також, завдяки поєднанню люмінесцентних властивостей, фотостабільності та низької токсичності, у медицині. Беззаперечною перевагою вуглецевих наноточок є дешевизна та розповсюдженість вихідної сировини для їх синтезу. В літературі найбільш широко викорустовуюється гідротермальний синтез, що полягає в нагріванні розчину органічних кислот в автоклаві впродовж 4-8 годин, або ж метод окиснення вихідної твердої сировини кислотами-окисниками, який заснований на окисненні порошку органічної кислоти сумішами нітратної та сульфатної кислот. Такі методи є трудоміскими та потребують спеціального обладнення (гідротермальний метод), або вимагають використання додаткових реактивів (метод окиснення).

Метою даної роботи було вивчення хіміко-аналітичних характеристик вуглецевих наноточок, синтезованих з цитратної кислоти, (ВНТЦ) методами молекулярної спектроскопії.

Зразки ВНТЦ були синтезовані при нагріванні суміші лимонної кислоти та сечовини у кварцовому реакторі при 135°С. Після нетривалої витримки при 135°С, розплавлену суміш нагрівали до 165°С і витримували до завершення процесів формування ВНТЦ. Одержану суміш розчиняли в ізопропіловому спирті та підкисляли розчином хлоридної кислоти. Осад ВНТЦ, що утворюється в кислому середовищі, відфільтровували та висушували на повітрі при температурі 120°С. Продуктом синтезу був порошок чорного кольору. Отримані зразки ВНТЦ було досліджено методами термогравіметрії, ІЧ, ЯМР та Раман спектроскопії.

Встановлено, що отримані водні розчини наночастинок з їх вмістом 0,03 %мас. є стабільними впродовж тривалого терміну зберігання (більше 1 року). У спектрах поглинання розчинів отриманих ВНТЦ наявна смуга у діапазоні 300 – 400 нм, що зумовлює жовтий колір розчинів. Показано, що розчини ВНТЦ характеризуються інтенсивною синьою люмінесценцією. На основі спектральних даних розраховано квантовий вихід ВНТЦ, що становить 26%. Досліджено вплив індиферентного електроліту, лугу та кислоти і показано, що збільшення кислотності середовища впливає на аналітичний сигнал. При зменшенні рН розчину від 7 до 2 відбувається гасіння люмінесценції. Варто зазначити, що такий процес є оборотним, що вказує на вплив функціональних груп ВНТЦ на їх властивості. З використанням методу молекулярної емісії також вивчили вплив на люмінесценцію розробленого люмінофору розчину Кребса, за допомогою якого моделювали електролітичний склад крові. Показано, що складна матриця суттєво не впливає на люмінесценцію, і ВНТЦ зберігають як люмінофори чутливість до зміни рН у широкому інтервалі кислотності розчину.

Отже, проведені дослідження вказують на перспективність використання синього рН-чутливого люмінофору на основі ВНТЦ для скринінгу кислотності біологічних рідин.