# МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА У РЕАКЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ Ag+ ЙОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ГУМІНОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

Литвин В.А., Запорожець А.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

18002, Черкаси, бульв. Шевченка, 81; litvin_valentina@ukr.net

Досконале знання механізму реакції відновлення Ag+ йонів синтетичними гуміновими речовинами (ГР) [1], що приводить до формування наночастинок срібла, сприятиме створенню технології направленого одержання наноматеріалів із заданими каталітичними, оптичними та терапевтичними властивостями. На основі даних потенціометричного моніторингу витрати Ag+ йонів в процесі синтезу наночастинок срібла, запропоновано механізм формування та росту наночастинок срібла, стабілізованих синтетичними ГР. У зв’язку з відомою складністю структури ГР, можливі процеси, що відбуваються при формуванні наночастинок срібла, моделювалися з використанням фрагментів ГР з тими групами, які беруть безпосередню участь у процесі синтезу. Встановлено, що при введенні в систему надлишку лугу, гідроксид йони (ОН-) нейтралізують синтетичні ГР, що схематично можна зобразити наступним чином (R – фрагмент синтетичних ГР):

Одночасно з цим відбувається взаємодія між Ag+ та ОН- йонами, що приводить до формування мікрофази Ag2O, поверхня якої при контакті з водою гідратується з утворенням поверхневого гідроксиду AgОН і на ній мають місце наступні рівноваги:

Ag+ + 2OH- ↔ 2 AgOH ↔ Ag2O + H2O

Тому на поверхні мікрочастинок Ag2O у водному розчині завжди є адсорбовані Ag+ іони:

nAg2O + Ag+ ↔ Ag+(Ag2O)n

Аніони синтетичних гумінових речовин утворюють поверхневий комплекс з хемосорбованими на поверхні мікрочастинок Ag2O іонами Ag+

Точки поверхні мікрофази, де відбулася координація відновника, стають центрами протікання окисно-відновного процесу, наслідком якого є утворення нейтральних атомів Ag0. Основними відновлюючими групами в структурі синтетичних ГР є фенольні групи, які окиснюються до хінонних груп. В ході окиснювально-відновних процесів також можливий розрив ароматичних кілець в структурі синтетичних ГР та окиснення Карбону до найвищого ступеня окиснення +4. Це супроводжується виділенням СО2, присутність якого в отриманих колоїдах була підтверджена експериментально потенціометричним титруванням. Після повного розчинення мікрофази Ag2O відбувається відновлення Ag+ іонів з розчину на поверхні вже сформованих наночастинок срібла. Продуктом цієї реакції є наночастинки срібла, стабілізовані хемосорбованими на їх поверхні синтетичними ГР.

Література

[1] Litvin V.A., Minaev B.F. Spectroscopy study of silver nanoparticles fabrication using synthetic humic substances and their antimicrobial activity. Spectrochim. Acta, 2013, 108, 115-122.