# ПРОВІДНІСТЬ ДІАНТРАЦЕНІЛАЗАТРИОКСА[8]ЦИРКУЛЕНУ

Карауш-Кармазін Н.М., Баришніков Г.В., Мінаєв Б.П.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

18000, Черкаси, бульвар Шевченка, 81; e-mail karaush22@ukr.net

Для визначення провідності нового синтезованого діантраценілазатриокса[8]циркулену [1] нами були розраховані інтеграли переносу носіїв зарядів (V) між окремими парами молекул (димерами) (Рис. 1), виділених із даних рентгеноструктурного аналізу (РСА), із застосуванням фрагментарного підходу, реалізованого у програмному пакеті ADF 2018.

Встановлено, що енергії реорганізації дірок та електронів (λ+/λ–) цього циркулену мають досить низькі значення і дорівнюють 0,083 та 0,103 еВ, відповідно. З таблиці 1 видно, що незважаючи на нижчу енергію реорганізації дірок, діантраценілазатриокса[8]циркулен показує значно вищу рухливість електронів (2,258 см2/(В с)) ніж дірок (0,205 см2/(В с)). Це можна пояснити тим, що інтеграл переносу електронів є в чотири рази вищим для димеру A, в якому молекули циркулену утворюють π-стекінг асоціати з відстанню між паралельними площинами 5,7 Å (Рис. 1). Для інших димерів B–E відстані між центрами молекул є значно більшими (8,2−14,7 Å), що перешкоджає ефективному електронному перекриванню, тому інтеграли переносу дірок та електронів є значно нижчими для цих димерів. Слід зазначити, що в порівнянні з іншими досліджуваними нами гетероциркуленами [2], діантраценілазатриокса[8]циркулен є найбільш ефективним напівпровідником n-типу.

|  | Рис. 1. Структури димерів діантраценілазатриокса[8]-циркулену, виокремлені з його кристалічної упаковки. Міжмолекулярні відстані від центру до центру (r12) наведені чорними лініями. Атоми Карбону позначено сірим кольором, Оксигену - червоним, Нітрогену - синім. Атоми Гідрогену не позначено для спрощення сприйняття структур. |
| --- | --- |

Таблиця 1. Відстані між центрами молекул у димері (r, Å), енергії реорганізації (λ, eВ), інтеграли переносу (V, меВ), швидкості переносу (W, с−1) та мобільності носіїв зарядів (μ, см2/(В с)) для діантраценілазатриокса[8]циркулену розраховані методом B3LYP/DZP

| Димер | r | Енергія реорганізації | Інтеграл переносу | Швидкість переносу | Мобільність носіїв зарядів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | λ+ | λ– | V+ | V– | W+ | W– | μ+ | μ– |
| A | 5,7 | 0,083 | 0,103 | −19,66 | −77,58 | 9,98×1012 | 1,16×1014 | 0,205 | 2,258 |
| B | 8,2 |  |  | −0,76 | 0,35 | 1,49×1010 | 2,36×109 |  |  |
| C | 12,5 |  |  | −1,96 | 2,97 | 9,92×1010 | 1,70×1011 |  |  |
| D | 14,6 |  |  | 0,33 | 0,07 | 2,81×109 | 9,46×107 |  |  |
| E | 14,7 |  |  | −7,02 | 0,13 | 1,27×1012 | 3,26×108 |  |  |

Література

[1] Pedersen, S. K. et al. Dianthracenylazatrioxa[8]circulene: synthesis, characterization and application in OLEDs. Chem. Eur. J., 2021, doi.org/10.1002/chem.202100090.

[2] Karaush-Karmazin, N. N. et al. Impact of molecular and packing structure on the charge-transport properties of hetero[8]circulenes. J. Mat. Chem. C, 2021, 9 (4), 1451-1466.