Визначення др твердого розчину цинку-MАГНІЮ 
фосфатів тетрагідратів

- Коречко С. А., Антрапцева Н. М., Козачук Т. В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15; e-mail: aspirant_nubipu@ukr.net

Одним з основних способів синтезу гідратованих фосфатів та їх твердих розчинів є осадження з водних розчинів. Тому знання добутку розчинності (ДР) є одним з факторів, необхідних для науково обґрунтованого аналізу можливості їх утворення і шляхів реалізації спрямованого синтезу.

Для індивідуальних гідратованих фосфатів деяких двовалентних металів значення величин добутку розчинності визначено. Однак дані, одержані різними авторами для середніх фосфатів двовалентних металів, зокрема Zn3(PO4)2·4Н2О і Mg3(PO4)2·8Н2О, інколи на порядок відрізняються між собою. Дані про добуток розчинності твердого розчину цинку-магнію фосфатів тетрагідратів, які одержано у вигляді твердого розчину складу Zn3-xMgx(PO4)2·4Н2О 
(0 <х≤1.00), в літературі відсутні.

Мета даної роботи – отримати експериментальні дані, розрахувати ДР фосфатів твердого розчину Zn3-xMgx(PO4)2·4H2O (0х1.00), уточнити дані, відомі для індивідуальних фосфатів Zn3(PO4)2·4H2O і Mg3(PO4)2·8Н2О.

В якості основних об’єктів дослідження використовували фосфати з різним вмістом цинку і магнію складу Zn3(PO4)2·4H2O, Zn2,5Mg0,5(PO4)2·4H2O, Zn2,0Mg(PO4)2·4H2O Їх одержували спільним осадженням катіонів в системі ZnSO4 – MgSO4 – Na3PO4 – H2O. Для ідентифікації застосовували хімічний, рентгенофазовий аналізи, ІЧ спектроскопію.

Розрахунок добутку розчинності виконували за відомими формулами, використовуючи експериментальні дані про розчинність фосфатів, одержані за двох температур – 298 і 323 К. Добуток концентрацій (ДК) розраховували з використанням визначеної загальної аналітичної концентрації фосфору в розчині. Концентрацію йонів [PO43-] визначали з врахуванням констант ступінчастої дисоціації фосфатної кислоти, рН і загального вмісту фосфору в розчині. Коефіцієнт активності йонів Гідрогену обчислювали за формулою Дебая-Гюккеля, коефіцієнт активності йонів PO43- і М2+ знаходили з врахуванням йонної сили розчинів, яку розраховували для йонів Н2PO4- і Мg2+. ДР фосфатів визначали екстраполяцією залежності ДК = f(І) на нульову йонну силу розчину.

Експериментально знайдена при різних значеннях pH розчинність твердого розчину 
Zn3-xMgx(PO4)2·4H2O (0<х≤1,00) і індивідуального Zn3(PO4)2·4H2O зростає зі зменшенням pH розчину. Використовуючи для розрахунку ДК фосфатів залежність їх розчинності від pH при температурі 50 °С, було знайдено, що значення ДР для фосфатів твердого розчину більше, ніж для фосфату-матриці і при 50°С становлять:

Zn3(PO4)2·4H2O  				3,0·10-37;

Zn2,5Mg0,5(PO4)2·4H2O 			1,6·10-35;

Zn2Mg(PO4)2·4H2O 			3,2·10-31.

Експериментальні дані, отримані для Mg3(PO4)2·8H2O і Zn3(PO4)2·4H2O дозволили пояснити той факт, що утворення твердих розчинів магнію-цинку фосфатів октагідратів на основі структури Mg3(PO4)2·8H2O не відбувається. ДР Mg3(PO4)2·8H2O становить 1,0 ± 1·10-31 (25°С), що істотно більше ДР середнього фосфату цинку. Тому додавання до розчину Mg3(PO4)2·8H2O навіть невеликої кількостей (3-5%) йонів Zn2+ призводить до їх переважного осадження у вигляді середніх солей.