Потенціометричний сенсор для визначення бромід-іонів на основі ЧАС модифікованого ВПЕ

Пахнюк Т.А., Смик Н.І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Льва Толстого, 12; tanyapha21@gmail.com

Присутність бромід-іонів у питній воді є небезпечною, оскільки з них можуть утворюватися канцерогенні бромати. Надлишок іонів броміду в організмі людини перешкоджає метаболізму йоду, тому вважається токсичним. Відповідно виникає потреба у швидких та недорогих методах для визначення Br- -іонів у промислових, екологічних та, найважливіше, клінічних зразках.

Для визначення вмісту бромідів часто використовують іонну хроматографію та колориметричні методи. Однак вони дороговартісні, трудомісткі та потребують складної пробопідготовки. Натомість, пряма потенціометрія із застосуванням іонселективних електродів має значні переваги: простота та швидкість виконання аналізу, економічність та портативність.

Серед індикаторних електродів у потенціометрії увагу привертають вугільно-пастові електроди (ВПЕ), які мають унікальні характеристики, а саме: простота виготовлення, хімічна інертність, низький омічний опір, низький фоновий сигнал, здатність до відновлення поверхні, стабільність аналітичного сигналу та відсутність потреби у внутрішньому розчині. Механізм роботи ВПE залежить від властивостей матеріалу-модифікатора, що використовується.

В представленій роботі модифікатором ВПЕ для визначення бромід-іонів було обрано мінеральний аніонообмінник [1] - четвертинні амонійні солі (ЧАС) адсорбовані на поверхні силікагелю (ЧАС-СГ). Використовували ЧАСи в бромідній формі з довгими гідрофобними ланцюгами розгалуженої будови. Модифікували електрод безпосереднім домішуванням ЧАС-СГ до вуглецевої пасти. Було виготовлено ВПЕ модифікований дидодецилметиламоній бромідом, іммобілізованим на поверхні силікагелю (DDAB-СГ) і досліджено зміну його рівноважного потенціалу залежно від вмісту  бромід-іонів у розчині.  Електрод показав лінійний аналітичний відгук з нахилом, близьким до нернстівського, 59,9 мВ в діапазоні концентрацій 1,0·10-4-1,0·10-1 моль/л. Електрод можна використовувати повторно після механічного оновлення поверхні.

Отже, запропонований підхід до отримання вибіркового до Br- твердотільного ІСЕ. Подальші дослідження будуть направлені на оптимізацію природи і способу введення ЧАС у ВПЕ з метою отримання селективного і чутливого потенціометричного датчика на бромід-іони.

[1] Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Zubenko A.I., Sukhan V.V. Analytical application of silica gel modified with didecylaminoethyl-β-tridecylammonium iodide // Talanta. - 1994. -Vol.41, № 12. - Р.2067-2071.