АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПІСЛЯ ЇХ ВИЛУЧЕННЯ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ КОМПОЗИТАМИ НА ОСНОВІ КРЕМНЕЗЕМУ

Зайнчуківська Н.О., Неук Ю.П.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

10008, Житомир, вул. Пушкінська, 42; zaynchukivska@gmail.com

Іони важких металів найбільш небезпечні забруднювачі навколишнього середовища, які потрапляють у водні джерела внаслідок викиду відходів підприємств електронної промисловості, кольорової металургії та інших промислових виробництв; здатні накопичуватися в живих організмах і негативно впливати на їхню життєдіяльність. Тому актуальним є питання визначення мікрокількостей іонів чутливими і точними методами аналізу.

Серед відомих фізико-хімічних методів очистки стічних і природних вод, широкого застосування набули сорбційні методи вилучення іонів та молекул з використанням мінеральних сорбентів. Цей метод досить ефективний і відносно дешевий. Сорбенти, модифіковані різноманітними аналітичними реагентами, їхніми похідними, а також полімерними матеріалами на їх основі, показали себе як ефективні сорбційні матеріали для вилучення мікрокількостей іонів важких металів із водних розчинів [1-3]. Кількісне визначення концентрації іонів у розчинах до та після взаємодії із сорбентом можна проводити методом атомно- абсорбційної спектроскопії. Перевагами цього методу є висока вибірковість, низькі межі визначення, гарна відтворюваність, високий ступінь автоматизації, висока продуктивність.

У роботі проводили атомно-абсорбційне визначення катіонів Cu²⁺, Cd²⁺, Fe3⁺, Pb²⁺ у водних розчинах (нейтральне середовище) після їх адсорбції кремнеземними композитами із  адсорбованими молекулами полімеру, що містять азо- та 8-оксихінолінові функціональні групи.

Адсорбцію проводили в статичному режимі із використанням стандартних розчинів досліджуваних металів. Рівноважні концентрації йонів металів фіксували атомно-абсорбційним методом з використанням полум’яного атомно-абсорбційного спектрофотометра C-115 ПК. Довжини хвиль вимірів становили: для Купруму – 324.7 нм, Плюмбуму – 283.3 нм, Феруму – 248.3 нм, Кадмію – 227 нм. Побудовано ізотерми адсорбції і встановлено максимальну сорбційну ємність досліджуваних полімерних композитів.

Встановлено, що композити на основі кремнезему із адсорбованими полімерами, що містять азо- та 8-оксихінолінові функціональні групи мають вищу сорбційну ємність щодо катіонів купруму(ІІ) та феруму(ІІІ), сорбційна здатність щодо катіонів плюмбуму не змінюється, а вилучення іонів кадмію(ІІ) із розчинів новими композитними матеріалами відбувається значно гірше порівняно із немодифікованим кремнеземом.

Література

[1] Ryabchenko K. V., Yanovska E. S., Tertykh V. A., Kichkiruk O. Yu. Complexation of transition metals with 8-hydroxyquinoline chemically immobilized on the surface of a silica gel-polyaniline composite. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 58 (3), P. 361–366.

[2] Yanovska E. S., Vretik L., Nikolaeva O., Polonska Y., Sternik D., Kichkiruk O. Y. Synthesis and Adsorption Properties of 4–Vinylpyridine and Styrene Copolymer In Situ Immobilized on Silica Surface. Nanoscale Research Letters, 2017, 12:217.

[3] Yanovska E., Savchenko I., Sternik D., Kychkyruk O. Syntheses, characterization, and adsorption properties for metal ions of silica-gel functionalized by poly[8-methacroyloxy-quinoline].  Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2021, 719 (1), 103–115.