# СИНТЕЗ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ПОДВІЙНОГО ФОСФАТУ КАЛІЮ-ТЕРБІЮ(ІІІ)

Войналович А.С., Теребіленко К.В., Слободяник М.С.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

e-mail: wojnalart2000@gmail.com

Прогрес у створенні нових люмінесцентних матриць з покращеними оптичними властивостями пов’язують зі сполуками каркасного типу, де катіони лантанідів розташовані ізольовано один від одного. Чільне місце серед них займають подвійні фосфати складу K3Ln(PO4)2, які можуть стати заміною традиційних флуоресцентних джерел світла та ламп розжарювання.

Для подальшого розширення люмінесцентних матеріалів на основі подвійних фосфатів необхідним є встановлення взаємозв’язку між особливостями їх утворення, будовою і спектральними характеристиками. Поглиблення знань у цій сфері потребує детального вивчення особливостей одержання K3Ln(PO4)2 як у вигляді порошків, нанокерамік, так і монокристалів.

У нашому дослідженні впливу співвідношення вихідних компонентів розплавленої системи K-Tb-P-Mo(W)-O на склад отриманих кристалічних продуктів дотримувалися однакового вмісту тербій фториду - 7 % мол. Отримані кристалічні сполуки охарактеризовані ІЧ спектроскопією, рентгенофазовим аналізом і люмінесцентною спектроскопією.

Структура K3Tb(PO4)2 встановлена методом рентгеноструктурного аналізу монокристалу.

Рис.1. Кристалічна будова K3Tb(PO4)2

Шарувата структура утворена шляхом поєднання ізольованих поліедрів TbO7, геометрія яких близька до одно шапкового октаедра, зв’язаних спільними вершинами й ребрами з ізольованими фосфатними групами (рис.1). У структурі виділено два типи фосфатних тетраедрів: один тип має спільні кисневі вершини з одним поліедром TbO7, формуючи спільне ребро, а з іншими сусідніми TbO7 групами тільки спільними вершинами.

Встановлено, що отримані кристали характеризуються інтенсивною люмінесценцією з максимумом в області 440 нм при збудженні в області 360-380 нм, є перспективними зеленими люмінофорами.