Синтез електронозбіднених геліценів шляхом паладій-каталізованого орто-анелювання азабензоанульованих перилендиімідів

Мельниченко Г.О.1, Григоренко О.О.1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

Останні тенденції у фотовольтаїці викликали збільшення необхідності в розробці нових фоточутливих матеріалів на основі дешевих вихідних сполук, що здатні поглинати випромінювання у видимій області світла, а також в нових методах їх синтезу. Одним з перспективних представників  класу таких матеріалів є перилендиімід та його похідні. Попри наявність в літературі відомостей про синтез різних представників цього класу, приклади синтезу орто-мета анельованих похідних, а також похідних з присутнім геліценовим фрагментом відсутні, що надихнуло нас на проведення дослідження щодо розробки відповідних методик для їх отримання та характеризацію отриманих продуктів

Мал.1. Загальна схема перетворень, розглянутих в цій роботі

Мал.2. Синтезовані об`єкти

В результаті проведеної роботи, нами були встановлені оптимальні умови проведення орто-аннелювання на перилен-диімідних ядрах та синтезовано з різними виходами (17-85%) й описано властивості 7 нових перилен-діімідних похідних з різними замісникми, зокрема й такими, що містять геліценовий фрагмент. Розроблена нами методологія може розглядатись як ефективний загальний спосіб модифікації даних субстратів.