# ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ СИСТЕМИ «ВУГЛЕЦЕВІ НАНОЧАСТИНКИ - ПОХІДНА МАЛЕЇНІМІДУ»

Діюк Н.В., Кеда Т. Є.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01601, Київ,

вул. Володимирська, 64/13; e-mail: nvdiyuk@gmail.com

Вуглецеві наночастинки (ВНЧ) – перспективні люмінесцентні наноматеріали, що є фотостабільними, біосумісними та нетоксичними. Поруч із застосуванням немодифікованих ВНЧ активного розвитку набуває напрямок дизайну функціональних матеріалів на їх основі. Модифікування надає можливості підсилення вже наявних, або ж винекнення нових властивостей системи, порівняно з окремими складовими.

Зразки ВНЧ, що синтезували швидким, простим та екологічним методом з суміші лимонної кислоти та сечовини [1], представлені частинками сферичної форми розміром 5-7 нм і складаються з ароматичної матриці та містять поверхневі групи, зокрема карбоксильні, фенольні, амідні. Синтезовані частики добре розчинні у воді, а їхні розчини стабільні протягом мінімум 3 років. ВНЧ у розчині проявляють люмінесцентні властивості – у спектрах емісії присутня смуга з максимумом при 452 нм (λex=360 нм), що відповідає синьому світінню. Квантовий вихід люмінесценції оборотно залежить від кислотності середовища, що дає можливість віднести отримані люмінофори до «ON-OFF» зондів.

Найменші молекули-флюорофори на основі похідних малеїніміду, зокрема дитіозаміщені, характеризуються високими значеннями квантового виходу і Стоксового зсуву [2] і можуть бути перспективними модифікаторами ВНЧ.

Мета даної роботи – дослідження властивостей системи «ВНЧ – похідна дитіомалеїніміду (ДТМ)».

Показано, що ДТМ має зелену люмінесценцію у водних розчинах, в спектрі емісії наявна смуга з максимумом при 530 нм (λex=390 нм). Оскільки спектр люмінесценції ВНЧ перекривається зі спектром поглинання ДТМ, а також існує можливість взаємодії ароматичної системи і функціональних груп ВНЧ з молекулою ДТМ, виникають передумови реалізації механізму FRET за сумісної присутності таких речовин. Встановлено, що при додаванні ДТМ до розчину ВНЧ зменшується смуга емісії з максимумом при 452 нм та зростає інтенсивність смуги при 530 нм (λex=360 нм). Це підтверджує внесок безвипромінювального переносу енергії від молекули донора (ВНЧ) ЕМВ до акцептора (ДТМ). З використанням такого підходу можна досягти значної різниці між довжиною хвилі збудження та максимумом емісії (Δλ = 170 нм).

Отже, вивчено люмінесцентні властивості ВНЧ у присутності похідної дитіомалеїніміду. В обраній системі спостерігається перенос енергії від ВНЧ до ДТМ за механізмом FRET, що підвищує емісію органічної молекули, як акцептора, а також надає можливості проводити дослідження за участю ВНЧ у зеленому діапазоні ЕМВ.

[1]. Diyuk, N.V. et al.  Luminescent carbon nanoparticles immobilized in polymer hydrogels for pH sensing. Appl Nanosci, 2022, 12, 2357–2365.

[2]. Косарєва І.В., Тихонюк О.І., Макеєв А.М., Кеда Т.Є. ТІОМАЛЕЇНІМІДНІ ФЛЮОРОФОРИ: ЕМІСІЯ У РОЗЧИННИКАХ РІЗНОЇ ПРИРОДИ. XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems», Київ, 20-22 травня 2020, P.23