# РОЗКЛАД ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КОБАЛЬТОВОГО ФЕРИТУ, ПІД ДІЄЮ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ

Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76018, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; nazarii.danyliuk@pnu.edu.ua

Кобальтовий ферит (CoFe2O4) є перспективним матеріалом для різноманітних каталітичних реакцій. Наприклад, можливість його використання у реакціях Фентона описано в роботах [1,2]. Іони кобальту у структурі фериту сприяють радикальному розкладу пероксиду водню для руйнування органічних токсикантів. На сьогодні, H2O2 використовується в багатьох галузях промисловості. Зокрема, текстильна промисловість використовує H2O2, як відбілюючий агент [3]. Фармацевтична промисловість використовує H2O2, як реагент і дезінфікуючий засіб [4]. Також H2O2 використовується в сільському господарстві для боротьби з грибками [5]. Проте, залишки H2O2 у відпрацьованих технологічних розчинах можуть бути шкідливими для навколишнього середовища і повинні бути усунені ефективними методами. Одним із таких методів є розклад H2O2 на поверхні гетерогенних каталізаторів, в тому числі використовуючи кобальтовий ферит.

В цій роботі було досліджено вплив магнітно-індукційного нагріву (МІН) на каталітичну активність кобальтового фериту. Наночастинки CoFe2O4 були отримані методом співосадження в протічному режимі з використанням солей металів як прекурсорів і натрій гідроксиду як осаджувача. Каталітичний розклад H2O2 досліджували в реакторі періодичної дії (V = 100 мл), обладнаному верхньопривідною мішалкою (500 об/хв). Концентрацію каталізатора змінювали в діапазоні 1.0-3.0 г/л, а початкова концентрація H2O2 становила 5, 20 і 50 мМ. Встановлено, що без впливу МІН зміна концентрації каталізатора від 1.0 до 1.5 г/л не сильно впливає на процес розкладу пероксиду водню. Ступінь розкладу H2O2 підвищується лише з 84 до 90 %, при збільшенні концентрації каталізатора від 1.0 до 1.5 г/л. Проте, збільшення концентрації каталізатора до 3.0 г/л призводить до зниження ступеня розкладу H2O2 з 90 до 87 %. Натомість, під дією MIH активність каталізатора значно вища: збільшення концентрації каталізатора з 1.0 до 3.0 г/л призводить до зростання ступеня розкладу H2O2 з 88 до 97 %.

Також, було досліджено вплив температури спікання каталізатора на розклад H2O2. З'ясовано, що найвищі значення константи швидкості реакції (k) досягаються для відпаленого CoFe2O4 при 400 oC: k = 0.131 хв-1 (без дії MIH) і k = 0.272 хв-1 (під дією MIH). Таким чином, МІН підвищує активність каталізатора в 2.1 рази, а ступінь розкладу H2O2 досягає 98.12 %. Підвищення температури спікання до 600 оС спричиняє зниження ступеня розкладу H2O2 та константи швидкості реакції при дії MIH до 92.47 % та 0.158 хв-1, відповідно.

Проведене дослідження показало, що кобальтовий ферит може бути активований індукційним нагрівом для розкладу H2O2. Підвищення температури спікання каталізатора викликає підвищення його активності. Найбільшу каталітичну активність у розкладі  20 мМ H2O2 проявив каталізатор, відпалений при 400 oC. Швидкість реакції збільшується за рахунок утворення радикалів •OH. Магнітно-індукційний нагрів пропонується, як перспективний метод підвищення активності каталізатора для технології очищення води за допомогою пероксиду водню.

Література

[1] Xiang, Y., Liu, H., Zhu, E., Yang, K., Yuan, D., Jiao, T., Zhang, Q., Tang, S. Application of inorganic materials as heterogeneous cocatalyst in Fenton/Fenton-like processes for wastewater treatment. Sep. Purif. Technol., 2022, 295, 121293. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.121293.

[2] Agú, U. A., Mendieta, S. N., Gerbaldo, M. V., Crivello, M. E., Casuscelli, S.G. Active heterogeneous fenton-like system based on cobalt ferrite. Ind. Eng. Chem. Res., 2020, 59, 1702–1711. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b04042.

[3] Costa, F.A.P., dos Reis, E. M., Azevedo, J. C. R., Nozaki, J. Bleaching and photodegradation of textile dyes by H2O2 and solar or ultraviolet radiation. Sol. Energy., 2004, 77, 29–35. https://doi.org/10.1016/j.solener.2004.03.017.

[4] Poppendieck, D., Hubbard, H., Corsi, R. L. Hydrogen peroxide vapor as an indoor disinfectant: removal to indoor materials and associated emissions of organic compounds. Environ. Sci. Technol. Lett., 2021, 8, 320–325. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00948.

[5] AL-Saikhan, M. S., Shalaby, T. A. Effect of hydrogen peroxide (H2O2) treatment on physicochemical characteristics of tomato fruits during post-harvest storage. Aust. J. Crop Sci., 2019, 13, 798–802. https://doi.org/10.21475/ajcs.19.13.05.p1738