Координацiйнi полiмери 3d-металів на основi трис-пiридилтриазину та трис-піридилпіридину для адсорбцiйного i хiмiчного зв'язування СО2

Павлєй І.М.1, Сотнік С.О.1,2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 12; e-mail: ilia.pavley@gmail.com

2 НВП «Єнамін», 02094, Київ, Червоноткацька, 67; e-mail: sotniksvitlana@ukr.net

Останніми десятиліттями гостро стоїть проблема зміни клімату через збільшення емісії парникових газів в атмосферу внаслідок зростання обсягів промислового виробництва. Одним з таких парникових газів є СО2, концентрація якого в атмосфері за останні 60 років зросла на 25% [1]. На сьогоднішній день існують і розробляються чимало методів  утилізації, вуглекислого газу, в тому числі методи сорбції СО2 за допомогою мікропористих речовин з метою подальшого зберігання або перетворення в цінні сполуки, такі як циклічні карбонати та полікарбонати, метанол, диметиловий етер тощо. Перспективними речовинами для сорбції, зберігання та хімічного перетворення є пористі координаційні полімери (англ. porous coordination polymer, PCP) [2] та метал-органічні каркаси (англ. metal-organic framework, MOF) [3].

Дана робота присвячена синтезу та дослідженню сорбційних властивостей пористих координаційних полімерів загальної формули Fe2MO(Piv)6L, де M – Ni або Co, Piv – півалат аніон, L – TPP (4,4,4-трис-піридилпіридин) або PTZ – (4,4,4- трис-піридилтриазин). Координаційні полімери отримані шляхом взаємодії триядерних півалатів Fe2MO(Piv)6(HPiv)3 та лігандів ТPP і PTZ. Триядерні півалати Fe2MO(Piv)6(HPiv)3 були синтезовані за опублікованими методиками [4] з використанням комерційно доступних реагентів. Ідентифікація отриманих сполук здійснювалась методами рентгенофазового аналізу на приладі Bruker X9 та елементного (CHN) аналізу на приладі Carlo Erba 1106, а також методом інфрачервоної спектроскопії на приладі Perkin Elmer Spectrum One. Було синтезовано та досліджено 8 сполук – по 4 (Fe2MO(Piv)6 з TPP і PTZ) в CHCl3 і DMF, відповідно. Разом з цим також визначався вплив розчинника на структуру, розмір пор та сорбційну ємність синтезованих сполук.

Рис.1 Будова комплексів Fe2MO(Piv)6(L) (L = TPP або PTZ)

Сорбційні властивості отриманих ПКП були досліджені з використанням методу адсорбції-десорбції азоту при 77К на приладі Sorptomatic від Thermo Fisher Scientific. Площа поверхні зразків була виміряна методом БЕТ, об’єм пор визначався за методом Гурвіша, об’єм мікропор – розраховували за методом Дубініна-Радушкевича. Сорбційні властивості у відношенні СО2 визначались за допомогою адсорбції-десорбції СО2.

Література

[1] Showstack, R. Carbon Dioxide Tops 400 Ppm at Mauna Loa, Hawaii. Eos, Trans. Am. Geophys. Union 2013, 94 (21), 192.

[2] Wu, P.; Li, Y.; Zheng, J.-J.; Hosono, N.; Otake, K.; Wang, J.; Liu, Y.; Xia, L.; Jiang, M.; Sakaki, S.; Kitagawa, S. Carbon Dioxide Capture and Efficient Fixation in a Dynamic Porous Coordination Polymer. Nat. Commun. 2019, 10 (1), 4362.

[3] Kong, X.; Scott, E.; Ding, W.; Mason, J. A.; Long, J. R.; Reimer, J. A. CO2 Dynamics in a Metal–Organic Framework with Open Metal Sites. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (35), 14341–14344.

[4] O. Abdulwahab, K.; A. Malik, M.; O’Brien, P.; A. Timco, G.; Tuna, F.; A. Muryn, C.; E. P. Winpenny, R.; A. D. Pattrick, R.; S. Coker, V.; Arenholz, E. A One-Pot Synthesis of Monodispersed Iron Cobalt Oxide and Iron Manganese Oxide Nanoparticles from Bimetallic Pivalate Clusters. Chem. Mater. 2013, 26 (2), 999–1013.