СИНТЕЗ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДІЄНІВ ЯК НОВИЙ ПІДХІД ДО ПОХІДНИХ АМІНОКИСЛОТ З ІЗОЛЬОВАНИМИ НАСИЧЕНИМИ (ГЕТЕРА)КАРБОЦИКЛАМИ

Вернер Е.В.1,2, Суботін В.В.1,2, Ващенко Б.В.2,3, Сосунович Б.С.2,3, 
Григоренко О.О.2,3, Колотілов С.В.1,2

1 Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського, Національна академія наук України, 03028, Київ, проспект Науки, 31,

2 ТОВ НВП «Єнамін», 02904, Київ, вул. Червоноткацька, 85;

3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
01601, Київ, вул. Володимирська, 60.

e.verner@mail.enamine.net

Пошук та синтез нових перспективних скафолдів для медичної хімії нерозривно пов’язаний із розробкою та дослідженням синтетичних методів в органічній хімії. Тривимірний sp3-збагачений каркас із насиченими ізольованими (гетеро)карбоциклами є прикладом перспективного хемотипу у розробці лікарських засобів. Найкращими прикладами даного класу із доведеною біологічною активністю виступають роциверин, дицикловерин, дексетимід, фозиноприл тощо. Водночас доступність цих скафолдів є доволі обмеженою, що зумовлює необхідність подальших досліджень та розробки нових синтетичних підходів. Так, зокрема, перспективним способом є формальний C(sp3) – C(sp3) каплінг, який може бути представлений як класичний C(sp2) – C(sp2)к каплінг із наступним відновленням утворених дієнових зв’язків. Відновлення таких систем є нетривіальною задачею, що пов'язано з їх стабілізацією через супряження подвійних зв'язків. У цій роботі було застосовано реакцію Сузукі між циклічними вінілтрифлатами 1 та боронпінаколатом 2 для утворення дієнів 3, які слугували ключовими інтермедіатами. Оскільки відновлення подібних спряжених систем обмежено представлено у літературі, у цій роботі проведено детальне глибоке вивчення та оптимізація умов каталітичного гідрування. Для цього було синтезовано серію Паладієвих нанокомпозитів паладію, досліджено їх структуру методами ТЕМ, СЕМ, дифракції електронів, а також порівняно їх відносну каталітичну активність у реакції гідрогенування дієнкарбоксилатів 3 із комерційними каталізаторами Pd/C. Встановлено, що композити, утворені адсорбцією Pd2+ на активованому вугіллі з подальшим відновленням до металевих наночастинок Pd, мають значно вищу продуктивність у гідруванні дієнів порівняно з композитами, які були отримані шляхом осадження гідратованого PdO на активованому вугіллі. Вплив методу синтезу композиту на його каталітичні властивості характеристики був більш вагомим, ніж вплив розмірів наночастинок Pd, їх розподілу за розміром або агломерації на поверхні носія. Каталітична активність каталізаторів Перлмана при гідруванні дієнів була порівнянною або нижчою, ніж активність нанокомпозитів Pd/C. Встановлено, що вихід продуктів гідрування дієнів зростає в ряду розчинників: ТГФ < гексан << МеОН, що корелює зі збільшенням розчинності H2. У результаті синтезовано N-Boc аміноестери 4. Надалі Оотримані сполуки були перетворені у серію важливих білдинг-блоків, таких, як аміноестери (зняттям N-Boc захисту похідних), N-Boc амінокислоти (реакцією лужного гідролізу естерної групи 4) та відповідних амінокислот.

[1] V.V. Subotin, B.V. Vashchenko, V.M. Asaula, E.V. Verner, M.O. Ivanytsya, O. Shvets, E.N. Ostapchuk, O.O. Grygorenko, S.V. Ryabukhin, D.M. Volochnyuk, S.V. Kolotilov. Molecules 2023, 28, 1201.