ХІРАЛЬНІ ФАЗИ ДЛЯ ВЕРХ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ХІТОЗАНУ

І. Кобрій¹, Д. Язловецький¹, С. Алексєєв¹
¹ Хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01033, Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 12; ikobriy1@knu.ua

Хіральна хроматографія на сьогодні є стандартним способом розділення енантіомерів і використовується як для їх препаративного отримання, так і аналізу енантіомерної чистоти. Найпоширеніші хіральні фази складаються із макропористого силікагелевого носія з нанесеним або закріпленим функціоналізованим полісахаридом, який називається хіральним селектором. Хіральні фази на основі целюлози або амілози були успішно комерціалізовані; водночас фази на основі хітозану, хоча і описані в літературі [1], досліджені набагато менше.

Стандартний спосіб отримання нанесених хіральних фаз полягає у хімічній функціональності полісахариду для отримання відповідного трифенілкарбамату або естеру, його подальшому його розчиненні в органічному розчиннику та імпрегнації в пори носія. При цьому синтезований нами 3,5-диметилфенілкарбамат хітозану, який є аналогом комерційних хіральних селекторів на основі амілози та целюлози, виявився практично нерозчинним в органічних розчинниках, а отже  -непридатним для традиційного способу нанесення.

Для отримання хіральної фази на основі 3,5-диметилфенілкарбамату хітозану ми пропонуємо нову стратегію, що заснована на попередній імпрегнації хітозану у вигляді  водно-ацетатного розчину всередину пор силікагелю (CHROMATOREX 800A, 5 мкм) та подальшій дериватизації 3,5-диметилфенілізоціанатом. Проходження імпрегнації та дериватизації контролювали методами спектроскопії ІЧ та термогравіметричного аналізу.

Отримані хіральні фази були упаковані в аналітичні колонки для ВЕРХ та протестовані на стандартному наборі органічних рацематів: транс-стильбеноксид, бензоїн і флаванон. Ефективність отриманих нами фаз виявилася меншою порівняно із комерційними фазами на основі амілози та целюлози. Однак, перевагою хітозанових фаз є їх висока стійкість до широкого набору органічних розчинників (хлороформ, ДМФА, ДМСО), що робить їх подібними до іммобілізованих  полісахаридних фаз. Тому хітозанові фази перспективні для розділення сполук, які погано розчинні у широко використовуваних вуглеводнях, спиртах та ацетонітрилі.

Література

[1] Zhang, L.; Deng, H.; Wu, X.; Gao, H.; Shen, J.; Cao, H.; Qiao, Y.; Okamoto, Y. Enantioseparation using chitosan 2-isopropylthiourea-3,6-dicarbamate derivatives as chiral stationary phases for high-performance liquid chromatography. J. Chromatogr. A 2020, 1623, 461174. DOI: 10.1016/j.chroma.2020.461174