Хіральні фази для ВЕРХ на основі кремнеземів з нанесеним 3,5-диметилфенілкарбаматом амілози

Костюк Д.В.1, Язловецький Д.Я.1, Алексєєв С.О.2, Воловенко О.Б.2

1,2Хімічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 12; daniilkostiuk@knu.ua

Хіральна хроматографія є найважливішим методом розділення енантіомерів у промисловості та хімічному аналізі. Найбільш вживаними хіральними нерухомими фазами є фази на основі модифікованих похідних полісахаридів, нанесених або іммобілізованих на поверхні SiO₂. Зокрема, комерційно доступна фаза Chiralpak AD-H складається з макропористих частинок кремнезему з нанесеним трис-3,5-диметилфенілкарбаматом амілози.

У цій роботі представлено порівняння двох лабораторно виготовлених нерухомих фаз (AD12 і ADN14) з комерційною фазою (AD-H). Початкову амілозу з середнім ступенем полімеризації близько 500 (DP ≈ 500) було отримано шляхом контрольованого гідролізу картопляного крохмалю з подальшою перекристалізацією. Хіральний селектор AD12 синтезували з амілози за її реакцією з 3,5-диметилфенілізоціанатом у піридині згідно літературній  методиці [1], а селектор  ADN14 - за модифікованою методикою, яка передбачала розчинення амілози в ДМСО та додавання отриманого розчину до реагентів у диметилацетаміді. За даними ¹H ЯМР спектроскопії, селектор ADN14 є лінійною модифікованою амілозою, тоді як у селекторі AD12 полімерний ланцюг, ймовірно, має міжмолекулярні зшивки.

Селектори наносили на сферичний кремнезем Chiralcell 750A розміром 5 мкм способом імпрегнації, після чого отримані фази набили в аналітичні колонки та протестували на стандартних рацематах (Таблиця 1).

Таблиця 1. Коефіцієнти селективності (α) колонок AD-H, AD12 і ADN14 в системі гексан-ізопропанол (9:1)

|  | AD-H | AD12 | ADN14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trans-stilbene oxide | 3,23 | 2,29 | 3,19 |
| Ibuprofen | 1,00 | 1,06 | 1,00 |
| 1-(2-Methoxyphenyl)ethanol | 1,33 | 1,62 | 1,35 |
| 2-Phenylcyclohexanone | 1,00 | 1,05 | 1,04 |

Отримані коефіцієнти селективності та часи утримування для досліджуваних колонок дозволяють стверджувати, що характеристики "лінійної" фази ADN14 є близькими до комерційної AD-H, тоді як "зшита" фаза AD12 демонструє суттєві відмінності, забезпечуючи вищу ефективність для одного аналізованого компонента та нижчу для іншого.

[1] Ch. Yamamoto, Y. Okamoto, Chiral Separation by HPLC Using Polysaccharide-Based Chiral Stationary Phases., Ch. 5 in Methods in molecular biology, V. 243. Chiral Separations: Methods and Protocols, Eds. G. Gübitz and M. G. Schmid. 2004 Humana Press Inc.