СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ЛЕГОВАНИХ ГІДРОКСИАПАТИТІВ З TiO2

Фіщук О.С., Петренко О.В., Васильєва О.Ю., Струтинська Н.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail alevxanderf@gmail.com

У сучасному світі проблема забруднення води набуває глобального масштабу. В останні роки, у зв’язку, із зростаючою необхідністю чистої води, проводиться багато досліджень  по пошуку шляхів  знешкодження її забруднювачів, у тому числі і фармпрепаратів та барвників. Велику увагу привертають реакції фотокаталітичного окиснення як нові успішні технології, що передбачають пошук ефективних каталізаторів. До сих пір в якості фотокаталізаторів широко використовувався TiO2, оскільки є хімічно стійким, має низьку вартість і високу активність. Однак одним з головних недоліків його є досить слабка адсорбційна здатність до деяких барвників та органічних забруднювачів. Нещодавні дослідження продемонстрували перспективи поєднання TiO2 з кальцій фосфатами апатитового типу [1]. Особливістю останнього є гнучкість каркасу щодо гетеро- та гомовалентного заміщення у катіонній та аніонній підгратках, що дозволяє направлено впливати на їх функціональні  властивості.

Метою роботи було дослідити особливості комплексного заміщення атомів у структурі кальцій фосфату апатитового типу за принципом: Са2+ + PO43- → Ті4+ + Х- (Х – BO33-, SO42-, CO32-), синтез композитів на їх основі з 5 мас% ТіО2 та встановити вплив заміщення на ширину забороненої зони.

Результати фазового аналізу показали утворення у всіх випадках кальцій фосфатів апатитового типу (гексагональна сингонія, просторова група P63/m). У випадку одержання композитів з 5 мас% ТіО2 збільшення вмісту титану у вихідній суміші в умовах одностадійного методу синтезу, впливу на фазовий склад продуктів взаємодії не виявлено. У ІЧ-спектрах спостережувані коливальні смуги підтверджують присутність різних типів аніонів у складі одержаних модифікованих кальцій фосфатах.

Для синтезованих модифікованих кальцій фосфатів апатитового типу встановлено вплив природи заміщуючого аніону та кількості титану у структурі на значення ширини забороненої зони. Встановлено, що у випадку борат-вмісних кальцій фосфатів одночасне часткове заміщення катіонів кальцію катіонами Ті4+ дозволяє зменшити ширину забороненої зони від 5,32 еВ до 3,51 еВ, в той час, як для карбонат-вмісних зразків лише до 3,67. Загальною закономірністю для досліджених модифікованих кальцій фосфатів є зменшення ширини забороненої зони на 2% по мірі підвищення вмісту титану у структурі кальцій фосфату від 2,5% до 5%.

Таким чином, одержані результати вказують на нові можливості регулювання ширини забороненої зони кальцій фосфатів апатитового типу через модифікування їх аніонної підгратки та часткового заміщення катіонів кальцію катіонами Ті4+, що є важливим у пошуку ефективних фотокаталізаторів.

[1] El Bekkali, C. Porous ZnO/hydroxyapatite nanomaterials with effective photocatalytic and antibacterial activities for the degradation of antibiotics. Nanotechnol. Environ. Eng. 2022, 7, 333–341.