ЛЮМІНОФОРИ НА ОСНОВІ МОЛІБДАТІВ БІСМУТУ ЗІ СТРУКТУРОЮ ШЕЄЛІТУ

Попович А.М., Теребіленко К.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

a.driga072@gmail.com

Напівпровідникові сполуки молібдатів із загальною формулою MILn3+(MoO4)2, де MI - лужний елемент, Ln3+ - іони лантаноїдів, і які мають шеєлітну тетрагональну структуру, представляють великий інтерес завдяки своїм люмінесцентним властивостям. Зокрема в таких системах може спостерігатися антистоксівська люмінесценція[1]. Також сфера їх застосування є доволі широкою, починаючи від використання їх як металооксидних каталізаторів [2], рідкоземельних твердотільних лазерів [3] до застосування їх у сцинтиляторах та оптоелектричних приладах [4].

Мета дослідження полягала в розробці методики отримання сполук складу MIBi(MoO4)2, MI – Li, Na, K, Cs; у визначенні області формування твердих розчинів MIBi1-хMIIIx(MoO4)2, MI – Li, Na, K, Cs; MIII – Eu, Yb, Er).

Рис. 1. Розміщення молібдатних груп в каркасі Na0,50Bi0,157Eu0,343(MoO4)2 (а), організація шестичленних циклів у каркасі(б).

Кристали були отримані розплавленням суміші MoO3, MI2CO3 (MI – Li, Na, K, Cs), Bi2O3 та MIII2O3 (MIII – Eu, Yb, Er), яку поміщають у тигель і гомогенізують при 1000К протягом 1 години. Отриманий розплав охолодили зі швидкістю 80°/год, а кристали, що утворилися, відмили від залишків розплаву у воді. Сполуку отримали у вигляді прозорих призматичних кристалів з розміром  від 0,1 до 1,0 мм (Вихід: 86 % мас).

Отримані сполуки кристалізуються в тетрагональній сингонії з просторовою групою I41/a. Дані рентгеноструктурного аналізу свідчать про змішану позицію Na/Bi/Eu із заселеністю 0,500/0,157/0,343, що призводить до подовження відповідних зв’язків у структурі. Зафіксовано формування «шестичленних циклів» з поліедрів (Na/Bi/Eu)О8, яке виникає внаслідок наявності спільних ребер між сусідніми поліедрами, також утворюються правильні тетраедри складу MoO4, які розташовуються в центрах даних «шестичленних циклів».

Отриманий в ході дослідження ряд сполук проявляє нетривіальну люмінесценцію і нетиповий спосіб входження іону лантаноїду в кристалічну гратку шеєліту.

Література

[1] Li, K., &amp; Deun, R. V., 2019, Low-temperature solid-state synthesis and upconversion luminescence properties in (Na/Li)Bi(MoO4)2:Yb3+, Er3+ and color tuning in (Na/Li)Bi(MoO4)2: Yb3+, Ho3+, Ce3+ phosphors. Inorganic Chemistry, 58(10), 6821-6831.

[2] Brazdil, J. F., 2015, Scheelite: a versatile structural template for selective alkene oxidation catalysts. Catalysis Science & Technology, 5(7), 3452-3458.

[3] Errandonea, D., Pellicer-Porres, J., Manjón, F. J., Segura, A., Ferrer-Roca, C., Kumar, R. S., ... & Aquilanti, G., 2005, High-pressure structural study of the scheelite tungstates CaWO4 and SrWO4. Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics, 72(17), 174106.

[4] Kowalkinska, M., Głuchowski, P., Swebocki, T., Ossowski, T., Ostrowski, A., Bednarski, W., ... & Zielińska-Jurek, A, 2021, Scheelite-type wide-bandgap ABO4 compounds (A= Ca, Sr, and Ba; B= Mo and W) as potential photocatalysts for water treatment. The Journal of Physical Chemistry C, 125(46), 25497-25513.