ВПЛИВ ПРИРОДИ ЗАМІСНИКІВ У ПІРИДИЛ-ТРИАЗОЛЬНИХ ЛІГАНДАХ НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ Pt(II) 
Богачев А.Р.1,Буханько В.О.1, Лампека Р.Д.1
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; 1509allo1@gmail.com
На початку XXI століття піридил-триазольні комплекси платини (II), завдяки залежності їхньої емісії від ступеня агрегації, стали перспективними матеріалами для розробки OLED-пристроїв [1].
У роботі представлено результати синтезу та дослідження комплексів Pt(II) з лігандами на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу (ptz), що містять аліфатичні та ароматичні замісники у 5-му положенні триазольного циклу. Склад та будову сполук підтверджено методами 1Н ЯМР та ІЧ-спектроскопії. Спектральні властивості досліджено за допомогою абсорбційної та емісійної спектроскопії у розчинах та у твердій фазі. Структуру комплексу Pt(II) з 3-(2-піридил)-5-трет-бутил-1,2,4-триазолом встановлено також методом рентгеноструктурного аналізу (РСА).
 
[image: image1.emf]N

N

N

N

R

Pt

N

N

N

N

R


Рис.1. Загальна структура комплексів PtLR2 
Характерною особливістю планарних комплексів Pt(II) є здатність до агрегації та формування міжплатинових взаємодій, що спричиняє зростання інтенсивності випромінювання та батохромний зсув смуг випромінювання у спектрах. 
Отримані спектри поглинання комплексів мають подібні профілі, що містять смуги внутрішньолігандних переходів та менш інтенсивну область MLCT-переходів у довгохвильовій області, що є звичним для аналогічних систем [2]. Для комплексів із циклопропільним та фенільним замісниками зафіксовано незначний батохромний зсув максимумів поглинання. Цей ефект найвиразніше проявляється у спектрах емісії: для зазначених сполук спостерігається зсув на ≈15 нм відносно аналогів з аліфатичними замісниками.
   [image: image2.emf]225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

 PtL

n-Pr

2

 PtL

t-but

2

 PtL

Ph

2

λ, нм

 
Рис.2. Спектри  поглинання комплексів у розчині.
Найбільш суттєві розбіжності виявлено у спектрах емісії твердих зразків. Спостерігається інтенсивна емісія, зміщена відносно відповідних розчинів у низькоенергетичну область, що, очевидно, зумовлено міжплатиновою взаємодією та провідною роллю переносів заряду метал-метал-ліганд (MMLCT). Комплекси з ізопропільним та трет-бутильним замісниками характеризуються найменшим батохромним зсувом; зокрема, сполука з трет-бутильним замісником випромінює в жовтій ділянці спектра (λmax = 584 нм). Натомість комплекси з циклопропільним та фенільним фрагментами демонструють значний батохромний зсув (λmax = 625 нм / 635 нм), проте їхня інтенсивність випромінювання є найнижчою серед усіх зразків.
[image: image3.emf]250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

PtL

t-But

2

λ, нм

 

 

PtL

n-Pr

2

 

 PtL

Ph

2

PtL

t-But

2

PtL

n-Pr

2

PtL

Ph

2


Рис.3. Спектри люмінесценції комплексів PtLn-Pr2 , PtLPh2 та PtLt-but2 у твердому стані. 
Виявлені закономірності пояснюються двома факторами: стеричними перешкодами та електронною природою замісників. Розгалужені аліфатичні радикали створюють просторові перешкоди для міжмолекулярної агрегації, тоді як плоскі циклопропільні та фенільні замісники сприяють зближенню молекул. Це посилює внесок MMLCT і зумовлює значний червоний зсув. Крім того, замісники впливають на енергію ВЗМО, яка локалізована на триазольному фрагменті. Електронно-донорний ефект замісників підвищує енергію ВЗМО, що призводить до звуження енергетичної щілини та зміщення випромінювання у довгохвильову область [1]. Зокрема, фенільний замісник розширює π-спряжену систему комплексу, що спричиняє найбільш виражений батохромний ефект [2, 3].

Література
[1] Chang, Sheng-Yuan, et al. Platinum(II) complexes with pyridyl azolate-based chelates: synthesis, structural characterization, and tuning of photo-and electrophosphorescence; Inorganic chemistry, 2006, 45(1), 137-146.
[2] Cnudde, Marvin, et al. Tetradentate N^ N° N^ N-type luminophores for Pt(II) complexes: Synthesis, photophysical and quantum-chemical investigation; Inorganica Chimica Acta, 2021, 518, 120090.
[3] Walden M. T. etal. Homoleptic platinum(II) complexes with pyridyl triazoleligands: excimer-forming phosphorescentemitters for solution-processed OLEDs; Journal of Materials Chemistry C., 2019, 7 (22), 6592-6606.
_1839063922.cdx

