
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО МОДИФІКУВАННЯ КАЛЬЦІЙ ФОСФАТІВ НА ЇХ ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Корчак М.Т., Васильєва О.Ю., Кучерів О.І., Струтинська Н.Ю., 

Слободяник М.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

e-mail: korchakmarila@gmail.com  
Сучасні екологічні виклики вимагають пошуку ефективних методів очищення води від органічних забруднювачів, зокрема барвників, які широко використовуються в текстильній, харчовій та інших промисловостях. Барвники є стійкими до природної деградації, що створює серйозну загрозу для довкілля. Багато з них є токсичними, канцерогенними або мутагенними, що є небезпечним для здоров'я людини та екосистем. Одним із перспективних рішень є використання фотокаталізу, що дозволяє за допомогою світла ініціювати хімічні реакції для розкладу органічних сполук. У цьому аспекті перспективними каталізаторами є напівпровідникові матеріали, як діоксид титану (TiO2), оксид цинку (ZnO) та інші, що суттєво пришвидшують процес і забезпечують ефективніший розклад органічних забруднювачів під дією ультрафіолетового або видимого світла. Однак, пошук шляхів покращення їх функціональних властивостей у тому числі і розробка композитів з іншими компонентами для деструкції барвників є актуальним завданням сучасної науки.

Метою роботи було дослідження можливості одностадійного синтезу композитів на основі модифікованих кальцій фосфатів з ZnO та впливу присутності різних кількостей катіонів цинку та сульфат-аніону у вихідному розчині на формування модифікованих кальцій фосфатів, а також встановлення кореляцій між їх фазовим і елементним складом та оптичними характеристиками. Оцінка фото каталітичної активності. 

В роботі здійснено синтез кальцій фосфатів з водних розчинів за мольних співвідношень: Ca2+ : М+ : Zn2+ : PO43- : SO42- = (10-х) : 1 : х : 5.5: 0.5 (М+ – Na, K, x = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) та Ca2+ :  Zn2+ : PO43- : VO43- = (10-х) : х : 5.5 : 0.5 (x = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0). Для сульфатвмісних систем встановлено вплив природи лужного металу і співвідношень компонентів у вихідному розчині на фазовий склад продуктів взаємодії. У натрійвмісних системах за мольних співвідношень Ca2+ : М+ : Zn2+ :PO43- :SO42- = (10-х) : 1 : х : 5.5: 0.5 характерним є формування кальцій фосфату апатитового типу лише для значення х = 0.25 та біфазних кальцій фосфатів (суміш фаз на основі Ca10(PO4)6(OH)2 та β-Ca3(PO4)2) вміст останньої підвищується по мірі збільшення значення х до 1.0. Особливістю  зразків, одержаних у даних системах є присутність оксиду цинку у їх складі. Для калійвмісних систем незалежно від вмісту катіонів цинку у вихідному розчині відмічено формування фази апатитотового типу, β-Ca3(PO4)2 (менше 7мас%) та ZnO (вміст якого збільшується по мірі підвищення кількості катіонів цинку у вихідному розчині. Відмінності у фазоформуванні для досліджених натрій  та калійвмісних систем можуть бути обумовлені впливом гетеровалентного заміщення у катіонній підгратці катіонів кальцію катіонами лужного металу у структурі кальцій фосфату зі стабілізацією фази апатитового типу. У випадку зразків заданого складу Ca10-хZnх(PO43-5.5(VO4)0.5(ОН)2 (x = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) формування монофазних гідроксиапатитів зафіксовано у більш широких межах значень  x  від 0.25 до 0.75.

Синтезовані фосфати охарактеризовані методами ІЧ- та електронної спектроскопії. Для ряду зразків протестовано їх активність у процесі фотокаталітичної деструкції метиленового синього.   

