Синтез та дослідження нових катіонних комплексів лантаноїдів із лігандом N-[біс(диметиламіно)фосфорил]-2,2,2-трихлорацетамідом
Коренухіна Є.О.1, Стругацька М.Б.1, Шишкіна С.В2, Амірханов В.М.1
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail – panonopatishoti14@gmail.com
2 «Інститут органічної хімії Національної академії наук України
 02094, Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Синтез і дослідження нових комплексів лантаноїдів є актуальним завданням сучасної координаційної хімії, оскільки дозволяє через вибір відповідних лігандних систем цілеспрямовано отримувати сполуки з корисними функціональними властивостями. Використання лігандів сульфоніл- та карбациламідофосфатного типів забезпечує високу ефективність сенсибілізації випромінювання іонів Ln3+, що є ключовим фактором для розробки нових люмінофорів. Вивчення структурних особливостей таких комплексів є необхідною умовою при створенні новітніх матеріалів із заданими магнітними та оптичними властивостями.
Нами синтезовано та досліджено чотири комплекси лантаноїдів(III) загальної формули [LnL2bipy2]BPh4, де Ln = Y, Nd, Eu, Tb, L - ацидоформа ліганду карбациламідофосфатного типу N-[біс(диметиламіно)фосфорил]-2,2,2-трихлорацетамід, bipy = 2,2’-біпіридил. Сполуки охарактеризовано методами елементного аналізу, інфрачервоної та електронної спектроскопії, а комплекс ітрію досліджено також методом ПМР спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу (рис. 1). 
 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\{70C6F4A2-D7D7-423B-914D-CA4F6C5C72BA}.tmp" \* MERGEFORMATINET 


Рис. 1. Будова комплексного катіону комплексу [YL2bipy2]BPh4 (атоми Гідрогену не показано).
ІЧ-спектральні дослідження підтвердили бідентатну координацію КАФ ліганду в депротонованій формі через атоми оксигену карбонільної та фосфорильної груп, яка супроводжується зсувом характеристичних смуг поглинання ν(P=O) та ν(C=O) у низькочастотну область у ІЧ спектрах комплексів порівняно зі спектром ліганду. За даними рентгеноструктурного аналізу встановлено, що координаційне число ітрію(ІІІ) становить 8, а геометрія координаційного оточення відповідає квадратній антипризмі.
Зареєстровані спектри дифузного відбиття для комплекса ітрію в УФ-області та для комплекса неодиму в діапазоні 340–900 нм. Для одержаних спектрів зроблено віднесення смуг відбиття, що відповідають внутрішньолігандним переходам (для комплексу ітрію), та f–f переходам неодиму(ІІІ). Для спектра комплексу неодиму(III) проаналізовано розщеплення та положення смуг електронних переходів в областях 420-440 і 560- 610 нм.
