Модифіковані КАЛЬЦІЙ ФОСФАТИ ЛЕГОВАНІ ЄВРОПІЄМ (ІІІ): СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ
Островерх В.О., Струтинська Н.Ю., Васильєва О.Ю., Слободяник М. С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; valerarriogg@gmail.com 
Пошук ефективних матриць зі спеціальними люмінесцентними властивостями є актуальним завданням сучасного матеріалознавства. У даному аспекті значної уваги привертають кальцій фосфати апатитового типу (Ca10(PO4)6(OH)2) завдяки  унікальним особливостям їх структури. Можливість ізоморфного заміщення атомів у катіонній та аніонній підгратках іонами відмінної природи дозволяє модифікувати окремі функціональні характеристики зі збереженням структури. Зокрема, часткова заміна катіонів кальцію іонами Європію(III) у решітці відкриває перспективи одержання нових матеріалів з люмінесцентними властивостями. Окрім цього такі матеріали проявляють чудову біосумісність та біорезорбцію, тому можуть бути використані в біомедичних галузях як флуоресцентні мічені матеріали та як матриці для систем доставки ліків. Важливим у даному аспекті є пошук факторів впливу на локальну симетрію оточення активатора люмінесценції, що може бути забезпечено одночасним модифікуванням катіонної та аніонної підгратки кальцій фосфату. 
Метою даної роботи був синтез кальцій фосфатів апатитового типу, легованих різною кількістю катіонів натрію чи калію та карбонат-аніону і фіксованим вмістом Європію (ІІІ) та дослідження впливу природи та концентрації допантів на оптичні властивості синтезованих фосфатів.

Модифіковані кальцій фосфати були синтезовані з водних розчинів  загального складу NH4+-Сa2+- МІ-Eu3+-PO43--NO3--CO32- за різних мольних співвідношень Сa2+:МІ:Eu3+:PO43-:CO32- = (10-z) : х : 0.05 : (6-у) : y (МІ – Na, K; x = 0.25 чи 0.50, у = 0.25, 0.50 чи 0.75) та нагріті до 600(С з ізотермічним витримуванням протягом 2 годин. Методом рентгенівської дифракції на порошках доведено формування монофазних кальцій фосфатів апатитового типу (гексагональна сингонія, просторова група P63/m). Часткове заміщення фосфат-аніону карбонатними групами підтверджено методом ІЧ спектроскопії. Положення коливальних мод карбонатних груп свідчить про реалізацію Б-типу заміщення, а їх інтенсивність зростає зі збільшення вмісту карбонату у вихідному розчині, і відповідно, у складі синтезованих кальцій фосфатів. Встановлено вплив природи лужного металу на кристалічний розмір синтезованих кальцій фосфатів та їх оптичні властивості.
Одержані результати відкривають можливості впливу на оптичні властивості кальцій фосфатів апатитового типу, що леговані Європієм (ІІІ), шляхом одночасного модифікування катіонної та аніонної підграток, для створення матеріалів зі спеціальними оптичними характеристиками. 

