СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ТА КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ КОМПЛЕКСУ Fe(II) НА ОСНОВІ ЛІГАНДУ БІСАЗОЛПІРИДИНОВОГО ТИПУ
Терпелюк І.С., Амірханов В.М., Знов’як К.О., Середюк М.Л.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; illia.terpeliuk05@gmail.com
Сполуки із спіновим переходом (СП) становлять значний інтерес для сучасного матеріалознавства завдяки перспективам використання у спінтроніці, де принципово важливою є можливість керування та зчитування спінових станів [1], а також у сенсорних пристроях, чутливих до зовнішніх впливів (температури, тиску чи світлового опромінення) з відповідними фото-, термо- або п'єзохромними відгуками [2]. Водночас практичне використання СП-матеріалів ускладнюється різноманіттям міжмолекулярних взаємодій, що значно ускладнює прогнозування характеристик переходу на основі хімічної природи ліганду. Тому актуальними залишаються систематичні дослідження взаємозв'язків будова-властивості з метою поглиблення фундаментального розуміння явища СП та оцінки прикладних перспектив.
У рамках пошуку нових СП-сполук з гістерезисом [3] синтезовано ліганд 2-(3-(бензофуран-6-іл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-іл)-6-(1Н-піразол-1-іл)піридину (= L), проведено його охарактеризування (ЯМР-, ІЧ-, мас-спектроскопії). На його основі синтезовано та виділено у кристалічній формі координаційну сполуку [FeII(L)2]·2MeOH, кристалічна будова якої наведена на Рис. 1а. За даними рентгеноструктурного аналізу (РСтА) комплексна молекула є конусоподібною, та визначається просторовим розташуванням жорстких планарних бензофуранових фрагментів. Слабке водневе зв’язування через контакти піразол(C–H)···бензофуран забезпечує впорядкування молекул у одновимірні ланцюги. Сусідні ланцюги об'єднуються в двовимірну структуру через додаткові міжмолекулярні контакти C–H···N/C. Сольватні молекули метанолу займають міжшаровий простір і утворюють розгалужену систему водневих зв'язків.
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]N

T, m® Kmol”

bzO

0 100 200 300 400
T.K





	[image: image3.png]vm MW ,Bmc Gw,I

- o = o o

350 400

T K

300





	(a)
	(b)
	(c)


Рисунок 1. Будова комплексної молекули [FeII(L)2] за даними РСтА (a), температурна залежність χMT від температури Т (b) та дані диференційної скануючої калориметрії (c).
Кількісну відносні внески різних типів міжмолекулярних контактів оцінено із застосуванням поверхні Гіршфельда, а розподіл та локалізацію електронної густини від'ємно зарядженого ліганду визначено на основі квантово-хімічних розрахунків. Аналіз міжмолекулярних взаємодій методом енергетичних каркасів підтверджує стабілізуючий характер контактів усередині ланцюгів і шарів, тоді як міжшарові взаємодії є значно слабшими і включають як стабілізуючі, так і дестабілізуючі складові.

Відповідно до даних РСтА середня відстань <FeII–N> складає 1,957 Å, що характерно для низькоспінового діамагнітного стану іону заліза (НС, S = 0) з електронною конфігурацією t2g6eg0, за якої всі шість d-електронів спарені на орбіталях нижчої енергії. При термічній обробці та десольватації комплекс переходить у високоспіновий стан (ВС, S = 2) з конфігурацією t2g4eg2, що супроводжується появою чотирьох неспарених електронів. Ця перебудова електронної структури безпосередньо відображається у зміні забарвлення зразка. У порошкоподібному стані спостерігається чіткий відтворюваний термохромізм: при нагріванні колір змінюється з коричневого, притаманного НС-стану, на яскраво-жовтий, що відповідає ВС-стану.

Магнетохімічна поведінка сполуки досліджена у трьох послідовних термічних циклах в інтервалі 10–400 К (Рис. 1b). При першому нагріві зафіксовано різкий СП при T1/2↑ = 391 К. Зворотний перехід при охолодженні відбувається при T1/2↓ = 375 К. Перший термічний цикл супроводжується незворотною структурною трансформацією зразка (десольватацією та/або перебудовою кристалічної фази), після якої подальші цикли є відтворюваними і характеризуються петлею гістерезису ΔT1/2 = 8 К. В області нижче 50 К спостерігається спадання χMT, зумовлене розщепленням у нульовому полі (ZFS) ВС-іона FeII.

Калориметричні дані (Рис. 1c), одержані для термічно обробленого зразка, підтверджують результати магнетохімічних вимірювань: ендотермічний пік при нагріванні (~370 К) відповідає ентальпії переходу ΔH = 8,7 кДж/моль та ентропії ΔS = 23,5 Дж К-1 моль-1, що узгоджується з неповним СП. При охолодженні спостерігається розмитий екзотермічний пік при 365 К.
Література

[1] Cobo et al., Coordination Chemistry Reviews 2026, 561, 217917.

[2] Gaspar  et al. Comptes Rendus. Chimie 2018, 21, 1095-1120.

[3] Seredyuk et al. Inorganic Chemistry Frontiers 2025, 12, 4583-4596.

