ВПЛИВ ОКСИДІВ БІСМУТУ Й ЦИНКУ НА БУДОВУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ФОСФАТНО-ВАНАДАТНИХ СТЕКОЛ
Ходик Є.Р., Теребіленко К.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 12, 
e-mail: khodykelizaveta@gmail.com
Аморфні матеріали, зокрема модифіковане фосфатне скло, займають важливе місце серед сучасних функціональних матеріалів завдяки своїй структурній невпорядкованості та широким можливостям керування властивостями через зміну складу [1]. На відміну від кристалічних сполук, відсутність далекого порядку в аморфних системах зумовлює формування різноманітних локальних координаційних оточень, що безпосередньо впливає на електронну будову та оптичні характеристики матеріалів.
Фосфатно-ванадатні стекла є перспективними об’єктами дослідження завдяки їхній здатності формувати різноманітні структурні фрагменти та проявляти інтенсивну люмінесценцію. У таких системах оксиди ванадію, бісмуту та цинку можуть виступати як модифікатори полімерних ланцюгів, змінюючи ступінь їх полімеризації та створюючи додаткові дефектні стани, що беруть участь у процесах випромінювання. Водночас оксиди бісмуту та цинку відіграють ключову роль у формуванні оптичних властивостей, впливаючи на локальну структуру, поляризовність середовища та енергетичну структуру активних центрів.

В роботі наведено результати систематичного вивчення областей cклування для таких систем:

1) (50-0.5х)P2O5--xV2O5 -(50-0.5х)Na2O ( x = 0-25,0), 
2) (47,5-0.5х)P2O5--xV2O5 -5Bi2O3 - (47,5-0.5х)Na2O ( x = 0-25,0), 
3) (47,5-0.5х)P2O5--xV2O5 -5ZnO - (47,5-0.5х)Na2O ( x = 0-25,0).
Дослідження проведено для розплавів, що містили розраховані кількості NaPO3, ZnO, V2O5, Bi2O3. Суміш реагентів плавили при 1000 оС, витримували 1 год та швидко охолоджували на скловуглецевій підкладці. Отримані стекла аналізувати ІЧ, КР спектроскопією, рентгенофазовим аналізом, спектроскопією дифузного відбиття. Встановлено, що для досліджених систем оксид ванадію відіграє роль склотвірного агента в дослідженому інтервалі концентрацій, а вміст ZnO та Bi2O3 є обмеженим у звязку з яскраво вираженою схильністю до кристалізації, при досягненні вмісту більше 10 % мол.

Отримані результати стануть вагомим доробком для встановлення зв’язку між будовою і люмінесцентними властивостями, що реалізується через зміну координаційного оточення металічних елементів - модифікаторів, які також можуть відігравати роль сенсабілізаторів люмінесценції [2]. В роботі також продемонстровано, що концентрація введених активаторів впливає на ширину забороненої зони, положення енергетичних рівнів та ефективність радіаційних переходів для легованих європієм(ІІІ) аморфних систем.
Література:

[1] Algradee, M. A., Alwany, A. B., Samir, O. M., Saleh, E. E., El Sherbini, T. M., Structural, physical and optical properties of ZnO-V2O5-P2O5 glass system, 2022, J. Non-Cryst. Solids, 589, 121664.

[2] Patel, M. R., Park, T. J., Kailasa, S. K., Eu3+ ion-doped strontium vanadate perovskite quantum dots-based novel fluorescent nanosensor for selective detection of creatinine in biological samples, 2024, J. Photochem. Photobiol. A, 449, 115376.
