ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИАЗОЛІЛЗАМІЩЕНИХ ФЕНАНТРОАЗОЛІВ
Лисенко О.В., Ващенко О.В., Буханько В.О., Лампека Р.Д.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; olha.lysenko1512@gmail.com
Руйнування індустріальних об’єктів, виникнення масштабних пожеж та мінування територій внаслідок бойових дій спричиняють критичне забруднення навколишнього середовища іонами важких металів та високотоксичними хлоровмісними агентами (зокрема, фосгеном). Одним з ефективних підходів до виявлення таких забруднювачів є застосування органічних флуорофорів, які забезпечують швидкий оптичний відгук через зміну своїх спектральних характеристик при взаємодії з аналітами.
У межах даної роботи було проведено синтез та дослідження властивостей похідних фенантроазолів – 2-(1H-1,2,4-триазол-5-іл)фенантро[9,10]оксазолу (TPO) та 2-(1H-1,2,4-триазол-5-іл)-1H-фенантро[9,10]імідазолу (TPI) – як перспективних хемосенсорних матеріалів. Структура цих сполук поєднує розгалужену систему спряження фенантренового ядра, що забезпечує його ефективне збудження ближнім ультрафіолетом та синім світлом, із азольно-триазольним фрагментом. Останній виконує роль координаційного вузла для катіонів металів або нуклеофільного центру при взаємодії з електрофільними субстратами. Такий дизайн молекул створює передумови для суттєвої трансформації їхньої електронної структури при зв’язуванні аналіта.
Для обох сполук було виміряно спектри люмінесценції в розчині ДМСО. Як TPO, так і TPI мають інтенсивну люмінесценцію в синій області спектра, причому для ТРІ максимум випромінювання становить 397 нм, тоді як для ТРО спостерігаються два максимуми – 380 і 394 нм (рис. 1). Очікується, що взаємодія з аналітами буде приводити до перерозподілу електронної густини та зміни граничних молекулярних орбіталей, що, у свою чергу, буде відображатись у зсуві смуг випромінювання або інтенсивності люмінесцентного відгуку.
[image: image1.jpg]IHTEHCUBHICTB (y.0.)

100

®
S
L

=)
=)
1

IS
o
L

20+

= —-TPO (36yaxeHHs1)

= TPO (BMNpOMiHIOBaHH:)
= TPI (30ymxeHHs)

= TPI (BUNpOMIHIOBaHHS)

O X N
v
gl
N N~

() L
TPI (X=N)

TPO (X=0)

T
350

T T |
400 450 500
HosxuHa xBuni (HM)




Рис. 1. Спектри збудження (пунктирна лінія) та випромінювання (суцільна лінія) сполук TPO та TPI у розчині ДМСО.
